# 化學防護衣具的清潔與保養

化學防護衣具若須要重覆使用，就必須要清潔，否則殘留的餘毒會減少防護衣的壽命。一般清潔的方法可分成濕式和乾式，濕式清潔法是將防護衣具，放入含有清潔劑的水中浸泡，再將防護衣略微搓使顆粒及塵掉落，也使水產生對流，增加化學物質溶解的速率。浸泡及搓揉的時間要看防護衣的污染程度來決定。然後再用清水將防護衣具沖活乾淨，然後掛起來陰乾。

濕式清潔法只能除去防護衣具表面的污染，不能去除防護衣具內層的污染，而乾式法恰可以補足這一缺點。乾式清潔法是將防護衣具放入乾洗劑中，利用有棧的乾洗劑將防護衣具內層的污染物溶解下來。一般目前，常用的乾洗可分為三類：

1.去污劑，如斯陶大溶劑(Storddard solvent)等。

2.四氯乙烯(CCl2=CCl2)

3.Freon (Cl3CF)

表5-1為這三類乾洗劑的比較表，斯陶大溶劑最便宜，也普遍被使用，但是有可燃性，毒性也最強，只能使用一次；四氯乙烯最便宜，可多次使用，不可燃，毒性中等，使用性普遍；Freon的價格中等，可多次使用，不可燃，但使用性不普遍，而且會造成臭氧層的破壞，已經被列為禁止的使用物品。清潔後的防護衣具再重覆使用之防護效果，以斯陶大溶劑最好，Freon其次，而四氯乙烯最差。但這三種乾洗劑都不能用於天然橡膠材質防護具的清潔，而應尋找其它的清潔劑或使用後直接丟棄。

表5-1　乾洗劑的比較

|  | 斯陶大溶劑 (stoddard solvent) | 全氯乙烯 | Freon TF |
| --- | --- | --- | --- |
| 價格 | 很便宜 | 便宜 | 中等 |
| 多次使用 | 不可 | 可 | 可 |
| 蒸發熱 | － | 低 | 很低 |
| 乾洗能力 | 視污染程度而定 | ／ |
| 可燃性 | 中等 | 不會 | 不會 |
| 廣用性 | 普遍 | 普遍 | 不普遍 |
| 毒性 LD50 LD10 | － 1470 mg/Kg | 2100 mg/Kg 2200 mg/Kg* | 4300 mg/Kg － |
| 清潔後，手套重覆使用之防護效果 |
| 睛橡膠 Nitvice | 佳 | 好 | 佳 |
| 氯丁橡膠 Neopvene | 佳 | 不能用 | 好 |
| 聚氯乙烯 PVC | 佳 | 不能用 | 好 |
| 聚乙烯醇 PVA | 佳 | 佳 | 好 |
| 天然橡膠 N-rubber | 不能用 | 不能用 | 不能用 |

* 靜脈注射

濕式清潔法簡單又便宜，但只能清潔表面，對於顆粒狀及穿透力差的化學物質有較佳的清潔效果。乾式清潔法使用溶劑有二次污染的可能，必須加裝一防止溶劑揮發及回收設備，但是它清潔效果較好，可針對濕式清潔法難以清洗的化學物質進行清潔。因此清潔方式的選擇，可以濕式及斯陶大溶劑做為優先的考量，若濕式清潔法無法得到滿意的清潔效果，再考慮使用斯陶大溶劑。

此外提高溫度，也可以使清潔的效果提昇，因此可以使用水蒸氣，或增溫的乾洗劑或單純只用高溫等來加強清潔的效果。但是高溫的狀況下容易破壞高分子的結構，減少防護衣具的壽命，因此最高清潔溫度大致可定在溫度60~70(C較為恰當，可得到較徹底的清潔，但成本也會相對的提高。

# 陸、防護衣具的儲存

不論新購或清潔後的防護衣具都要經過儲存的步驟。化學防護衣具一般都是橡膠或是塑膠的高分子產品，容易有劣化、老化的問題出現，因此儲存的方式應以懸掛和平放兩種方式為主，可避免折疊儲存時所造成摺痕而導致脆裂和僵硬，而使防護衣具的表面加速老化。

儲存的位置應避免日曬、高溫，以防止防護衣具的老化；應避免接近化學物質，防止另一次的污染，更應防止潮濕所造成的發霉及異味。總之，防護衣具應儲存在乾燥及不被陽光直照射的環境中。